Инструкция по работе с клеем и отвердителем  для 100% акрила

- Перед соединением,  отшлифуйте 2 среза крупнозерновой наждачной бумагой, затем очистите срезы спиртом или ацетоном для достижения бесшовного эффекта.

- Тщательно перемешайте клей и отвердитель по отдельности.

- Добавьте отвердитель в пропорции:  10% отвердителя от количества клея.

- Быстро и равномерно смешайте отвердитель с клеем, затем нанесите на срез.

НЕОБХОДИМО СОЕДИНИТЬ  ПОВЕРХНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ 8-10 МИНУТ ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ ОТВЕРДИТЕЛЯ В КЛЕЙ.

- Закрепите соединенные поверхности вместе и очень сильно сожмите, чтобы излишки клея вышли со шва. Затем очистите, отшлифуйте и заполируйте.

- Накладывайте клей при температуре от 12,7◦С  до 26,7◦С. При температуре ниже 12,7◦С время затвердевания увеличивается, при температуре выше 26,7◦С – ускоряется.

- Хранить клей и отвердитель при температуре до 24◦С в проветриваемом помещении, избегая попадания солнечных лучей (срок хранения 6 месяцев).